TEХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ – D1.05.12(Т)

Quick reference

|  | 2:1+10-20% Използвайте Dyna смесителна линия No.1 Настройка на бояджийския пистолет: 1.2-1.4мм. 2.0-4.0 bar Между покритията-3-5 мин. на 20ºC Преди Втвърдяване 3-5 минути на 20 ºC С втвъдрител Dyna Fast 20 ºC- 3 часа 60 ºC- 9 мин. Използвайте подходящи средства за дихателна защита.Препоръчва се респиратор за свеж въздух | Продукт: |  | Dynacoat Clear 3000 Fast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание: |  | Двукомпонентно лаково покритие. Изключително бързо съхнещ, подходящ за отделни елементи и панели. Бързината му на изсъхване и външният му вид са основните му ползи.Предназначен е както за бояджийска камера, така и за външна употреба. За разлика от други продукти на пазара, Dynacoat Clear 3000 Fast не позволява полепване на прах-след 5 мин. при 20°C и е готов да се полира само след 3 часа съхнене при 20 °C. Изключитена скорост на съхнене с гланцово покритие! Той помага за подобряване на ефективността и продуктивността, без да прави отстъпки по отношение на качеството. |
|  |  | Продукт и добавки: |  | Dynacoat Clear 3000 Fast Dynacoat Hardener Fast, Medium Dynacoat Thinner Fast, Medium или Slow |
|  |  | Основни суровини: |  | Clear 3000 Fast : Aкрилни смоли Hardener: Полиизоцианатни смоли |
|  |  | Подходящи повърхности: |  | Dynacoat Basecoats |
|  |  | Подготовка на повърхността: |  | След 15 минути време за изчакване между ръцете Dynacoat Clear 3000 Fast може да бъде нанасян върху Dynacoat Basecoats |
|  |  | Пропорция на смесване: |  | 2 обемни части Dynacoat Clear 3000 1 обемна част Dynacoat Hardener 10-20% обемни части Dynacoat Thinner |
|  |  | Използване на Infra red |  | Изсъхва за 4мин. при ниска мощност 6мин. при висока мощност |
|  |  | Срок на годност след смесване: |  | 2-3 часа при 20ºC |
|  |  | Бояджийски пистолет и работно налягане: |  | Пистолет: Дюза: Работно налягане: гравитационен 1.2 - 1.4 mm 2-4 bar |
|  |  | Процес на нанасяне: |  | Нанесете един рядък слой, следван от умерено плътен слой. Изчакайте 4-6мин. при температура от 20ºC. След това нанесете втория слой и изчакайте 5-8мин. преди започнете да го сушите. |
|  |  | Дебелина на покритието: |  | Единичен слой 20-25 μm Общо слоеве (препоръчват се 2) 40 – 50 μm |
|  |  | Teoретична норма на покривност: |  | При препоръчаното нанасяне: 6,0 m²/liter Забележка: Практическата норма на покривност зависи от няколко фактора, вкл. форма на обекта, грапавост на повърхността, метод и условия на нанасяне. |

|  |  | Почистване на оборудването: |  | Използвайте Guncleaner или нитроцелулозен разредител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Време за съхнене: |  | 20°C 60ºC На пипане 3 часа 9 мин. Готово за полиране: 1 час след като е охладена след сушенето в камерата. |
|  |  | Срок на годност: |  | 2 години при температура 20°C |
|  |  | VOC |  | Пределната граница според ЕС за този продукт в готова форма е max.610 g/liter VOC в готова за пръскане смес. VOC (летливи органични вещества) съдържанието на този продукт в готова за употреба форма е max. 626 g/liter. |

Akzo Nobel Car Refinish bv.

Adress: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

„Деси – Т” ООД Гр.София Бул. „Ботевградско шосе”№487 Тел.: 02/ 48838000

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  Информацията в тази техническа документация не претендира за изчерпателност и е базирана на настоящите ни знания и действащо законодателство: всеки, използващ този продукт за цел, различна от препоръчаната в тази техническа документация без предварително получаване на писмено потвърждение от нас относно приложението на продукта за съответната цел, го прави на свой собствен риск. Отговорността да се предприемат всички необходими стъпки за изпълняване на изискванията на местните наредби и законодателство е винаги на потребителя. Винаги четете Таблицата за безопасност на материала и Техническата документация за продукта, ако има налични. Всеки наш съвет или  заявление относно продукта (независимо дали в тази техническа документация или другаде) съответства на най-високите ни познания, но ние нямаме контрол върху качеството или състоянието на повърхността или върху множеството фактори, въздействащи на употребата и приложението на продукта. Като следствие от това, освен в случай на нашето изрично писмено съгласие, ние не поемаме отговорност за поведението на продукта или за възникнала щета или повреда вследствие на употребата на продукта.  Всички наши доставени продукти и технически съвети отговарят на нашите стандартни условия и начини на продажба. Изисквайте копие от този документ и го прегледайте внимателно. Информацията, съдържаща се в тази техническа документация подлежи на промяна междувременно, имайки предвид нашия опит и политика на постоянно развитие. Задължение на потребителя е да провери актуалността на тази техническа документация преди използване на продукта.

Наименованията на марките,споменати в тази техническа документация са запазени търговски марки на или са лицензирани от  Akzo Nobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com