TEХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ – D1.05.14

Quick reference

|  | 2:1+10% Използвайте Dyna смесителна линия No.1 Настройка на бояджийския пистолет: 1.2-1.5мм. 1.7-2.2 bar при приток на въздух Между покритията-5-10 мин. на 20ºC Преди Втвърдяване 5-10 минути на 20 ºC С Clear 8000 Thinner 30min.- 60ºC. С Clear 8000 Thinner Slow 35-40min. 60ºC Използвайте подходящи средства за дихателна защита.Препоръчва се респиратор за свеж въздух | Продукт: |  | Dynacoat Clear 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание: |  | Двукомпонентно лаково покритие, което може да се използва при Dynacoat Basecoats.Притежава отличен гланц, отличава се с перфектен външен вид и съчетава умело бързина във времето за съхнене с дълготраен гланцов ефект. |
|  |  | Продукт и добавки: |  | Dynacoat Clear 8000 Dynacoat Hardener 8000:за общо приложение,подходящ за всички елементи Dynacoat Thinner 8000: подходящ за малки детайли Dynacoat Thinner 8000 Slow: подходящ за по-големи площи и детайли |
|  |  | Основни суровини: |  | Clear 8000 Aкрилни смоли Hardener: Полиизоцианатни смоли |
|  |  | Подходящи повърхности: |  | Dynacoat Basecoats |
|  |  | Подготовка на повърхността: |  | След 15 минути време за изчакване между ръцете Dynacoat Clear 8000 може да бъде нанасян върху Dynacoat Basecoats |
|  |  | Пропорция на смесване: |  | 2 обемни части Dynacoat Clear 8000 1 обемна част Dynacoat Hardener 8000 10% обемна част Dynacoat Thinner 8000 или Thinner 8000 Slow |
|  |  | Вискозитет на пръскане |  | 15-17 сек. при 20 ºC |
|  |  | Срок на годност след смесване: |  | С Dynacoat Thinner 8000: 30-45мин. при 20 ºC С Dynacoat Thinner 8000 Slow: 60-75 мин. при 20 ºC |
|  |  | Бояджийски пистолет и работно налягане: |  | Пистолет: Дюза: Работно налягане: гравитационен 1.2 - 1.5 mm 1.7-2.2 bar при приток на въздух HVLP max 0.7 |
|  |  | Процес на нанасяне: |  | Нанесете един рядък слой, следван от умерено плътен слой. Изчакайте определено време между нанасянето. По принцип това отнема 5-10мин. при 20ºC. Tова време може силно да се повлияе от условията по време на нанасяне. |
|  |  | Дебелина на покритието: |  | Единичен слой 23-30 μm Общо слоеве (препоръчват се 2) 45 – 60 μm |
|  |  | Teoретична норма на покривност: |  | При препоръчаното нанасяне: 6,0 m²/liter Забележка: Практическата норма на покривност зависи от няколко фактора, вкл. форма на обекта, грапавост на повърхността, метод и условия на нанасяне. |

|  |  | Почистване на оборудването: |  | Използвайте Guncleaner или нитроцелулозен разредител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Време за съхнене: |  | С Dynacoat Clear 8000 Tinner: 20°C 60ºC Без прах : 60мин. 10мин. На пипане: 8 часа 30мин. С Dynacoat Clear 8000 Tinner Slow: 20°C 60ºC Без прах : 180мин. 15-20мин. На пипане: 12 часа 35-40мин С SIKKENS Accelerator: Готово за полиране: Ако бързате да полирате, удължете времето за сушене в камерата с 15мин. или изчакайте до следващият ден |
|  |  | Срок на годност: |  | 1 години при температура5- 40°C |
|  |  | VOC |  | Пределната граница според ЕС за този продукт в готова форма е max. 420 g/liter VOC. VOC (летливи органични вещества) съдържанието на този продукт в готова за употреба форма е max. 418 g/liter. |

Akzo Nobel Car Refinish bv.

Adress: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

„Деси – Т” ООД Гр.София Бул. „Ботевградско шосе”№487 Тел.: 02/ 48838000

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  Информацията в тази техническа документация не претендира за изчерпателност и е базирана на настоящите ни знания и действащо законодателство: всеки, използващ този продукт за цел, различна от препоръчаната в тази техническа документация без предварително получаване на писмено потвърждение от нас относно приложението на продукта за съответната цел, го прави на свой собствен риск. Отговорността да се предприемат всички необходими стъпки за изпълняване на изискванията на местните наредби и законодателство е винаги на потребителя. Винаги четете Таблицата за безопасност на материала и Техническата документация за продукта, ако има налични. Всеки наш съвет или  заявление относно продукта (независимо дали в тази техническа документация или другаде) съответства на най-високите ни познания, но ние нямаме контрол върху качеството или състоянието на повърхността или върху множеството фактори, въздействащи на употребата и приложението на продукта. Като следствие от това, освен в случай на нашето изрично писмено съгласие, ние не поемаме отговорност за поведението на продукта или за възникнала щета или повреда вследствие на употребата на продукта.  Всички наши доставени продукти и технически съвети отговарят на нашите стандартни условия и начини на продажба. Изисквайте копие от този документ и го прегледайте внимателно. Информацията, съдържаща се в тази техническа документация подлежи на промяна междувременно, имайки предвид нашия опит и политика на постоянно развитие. Задължение на потребителя е да провери актуалността на тази техническа документация преди използване на продукта.

Наименованията на марките,споменати в тази техническа документация са запазени търговски марки на или са лицензирани от  Akzo Nobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com