Dynacoat полиестерен кит Стъклени Нишки

|  | 100 части Dynacoat полиестерен кит Стъклени Нишки 1-3 части втвърдител | 5-6 мин. при 20ºC | P80-240 | 15-20 мин.при 20ºC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Описание:

Комплект от 2 части- подсилен полиестерен кит със стъклени нишки и втвърдител, за запълване на дупки в автомобилни детайли, изработени от стомана.

Основни суровини:

Dynacoat полиестерен кит Стъклени Нишки:	полиестерна смола

Втвърдител:				             пероксид

Процес на нанасяне:

Dynacoat полиестерен кит Стъклени нишки трябва да се нанася с шпатула, върху добре обезмаслени и изшлайфани повърхности.

Срок на годност:

Dynacoat полиестерен кит Стъклени нишки:	1 година

Втвърдител:				            1 година

Разфасовки:

Dynacoat полиестерен кит Стъклени нишки:	1 л., 0,25 л.

Втвърдител:				             50 гр.

Техника за безопасност :

Само за професионална употреба.Моля, а повече специфична информация  прочетете етикетите и документацията за безопасност . Потребителят на продукта е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.