ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ – D3.02.08

# Text boxes

Име на продукта:                          DYNACOAT КИТ ЗА ПЛАСТМАСА

Описание:                              	Комплект от 2 части полиестерен кит за ремонт на автомобили, за запълване на вдлъбнатини и неравности по повърхността на пластмасови повърхности преди боядисване. Притежава добра адхезия върху пластмаса. Мек и еластичен.

Продукт и добавки:	Dynacoat полиестерен кит за пластмаса,

Втвърдител (в комплекта).

Основни суровини:		Dynacoat поли кит за пластмаса: Полиестерни смоли.

Втвърдител: Пероксид.

Подходящ за:	Пластмасовите части по автомобила..

Забележка: Не нанасяйте Dynacoat  Plastic кит върху праймери на водна основа, филери на водна основа, 1K акрилни и нитро филери.

Подготовка на повърхноста:	Шлайфайте с шкурка P120-220 и обезмаслете с антистатичен разредител.

Съотношение на смесване:	По отношение на теглото:100  части Dynacoat Plastic кит

2-3  части втвърдител

Забележка: Не прибавяйте повече от определеното количество втвърдител. Разбъркайте много добре всичко до постигане на едноцветна смес.

Срок на годност след смесване:  4-6 минути при 20°C

Нанасяне:			Да се нанася с нож или шпатула.

Почистване на съоръженията:	Използвайте Dynacoat разредител за почистване на боядж.пистолети или  Dynacoat разредител бавен/ бърз.

Време за съхнене:	Време за съхнене до шлайфане: 20-25 мин. при 20°C

Ако съхне с допълнителни средства, темепературата не трябва да привишава 70°C, за да се избегне напукване, поява на шупли или загуба на адхезия.

Препоръчителни шкурки:	Сухо шлайфане, ръчно или механично: P120-220.

Следващи покрития:	Dynacoat акрилен филер 4+1, Dynacoat филерr 5+1

Packaging:	0.25 л. = 400 гр.

Цвят:	Тъмно сив/ матов

Плътност: 	1.84 гр./см3

Срок на годност:	Dynacoat Putty Plastic: 18 месеца при 20°C

Hardener: 18 месеца при 20°C

13

100: 2-3

- Dynacoat  кит за пластмаса

- Втвърдител

4-6 мин.

20-25 мин.

при 20ºC

P120-220

All Fillers

Виж техн. документация