ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ – D2.01.01

# Text boxes

##### Име на подукта:	ПОКРИТИЕ ЗА ПРАГОВЕ DYNA –DYNACOAT ANTIGRAVEL

##### Описание:	1K (готова за пръскане) боя за защита на колата от дребни камъчета.

##### Осигурява здрав, но еластичен пласт, който също така защитава от ръжда, вода и сол. Висококачествен, втвърдява се бързо..

Основни суровини:	 Смес от синтетични смоли.

Подходящи повърхности:	Съществуващи покрития, повърхности от чиста стомана и алуминий, праймери на водна основа, полиестерни китове, пластмаси.

Подготовка на повърхността:	Преди нанасяне на боята изчистете и обезмаслете повърхността.

Срок на годност след смесване:	След смесване- 20-25 мин.при 20ºC

Начин на нанасяне:	Разбъркайте добре преди нанасяне. 	Нанесете 2-3 отделни слоя, като изчаквате между всеки по 5 мин. 1 час след съхнене може да се нанесе всякакъв вид автомобилна боя и лакови покрития.

Бояджийски пистолет, дюзи 	Боядж. пистолет	Дюза	Работно налягане

и работно налягане:	Сифоново казанче	4 мм	2-4 бара

Дебелина на покритието: 	100 µm дебелина на всеки слой.

Норма на разход:	Теоретично: 3.5 м2/ литър готова смес, при дебелина на слоя 100 µm.

Забележка: Практическия разход зависи от няколко фактора, включително формата на обекта, грапавостта на повърхността, метода и условията на нанасяне.

Почистване на съоръженията:	с разредител за почистване на бояджийски пистолети на Dynacoat или с разредител Slow/ Fast.

Време за съхнене:	40-60 мин.

Съвместимост с:	Oнова на Dynacoat, всички покрития от системата на Dynacoat, 1 час от нанасяне на последния слой.

Разфасовки: 	кутия от 1 литър

Цвят:	Сив/ Бял/ Черен

Относително тегло:	1.20 гр/см3

Срок на годност:	12 месеца при 20ºC

Dynacoat Обезмаслител

Сифоново казанче 2(3)x1

4 мм

2-4 бара

5 мин.

40 -60 мин. при 20ºC

Dynacoat  основа,

Dynacoat 2K лак

Виж Техническата Информация